中海外能源科技（山东）有限公司

重质油装置硫转移剂

技

术

协

议

甲    方：中海外能源科技（山东）有限公司

签   名：

乙   方：

签   名：

签定日期：20   年    月    日

（以下简称甲方）催化裂化装置为控制再生烟气中SO2排放，拟采用         硫转移剂。为保证       硫转移剂在甲方工业应用达到甲方预期目标，甲、乙双方经协商，签订本协议。

一、总则

1 甲方对乙方提供的资料进行确认，并不能减免乙方应承担的责任；乙方所提供的        硫转移剂要达到技术协议中所承诺的所有技术指标。

2 对本技术协议中未提及的、但为保证本项目顺利实施缺少的物品，乙方有义务提前提醒甲方，对出现的问题双方协商解决。

- 硫转移剂质量指标

表1        硫转移剂质量指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 灼减 | m%（质量分数） | ≤13.0 |
| 堆积密度 | g/ml | ≤1.10 |
| 比表面积 | m2/g | ≥80 |
| 孔体积 | ml/g | ≥0.15 |
| 磨损指数 | m%/h-1 | ≤3 |
| 筛分组成 |
| 0-40μm | v%（体积分数） | ≤25.0 |
| 0-149μm | v%（体积分数） | ≥90.0 |

- 硫转移剂技术保证值

1、装置原料硫含量≤1.3%、残炭≤4%、富氧再生工况下，     硫转移剂添加量占系统催化剂藏量的2.0%，烟气脱硫率达到35%，碱液用量减少30%；

2、     硫转移剂添加量占系统催化剂藏量的3.0%，烟气脱硫率达到55%，碱液用量减少60%；

3、系统加入该型号硫转移剂时对装置催化剂活性、操作参数及催化剂跑损等问题不产生影响；不能影响催化剂性质、产品分布、产品质量等内容；

4、加入该类型催化剂后对烟机运转、反再系统操作、余热锅炉及后续的烟气脱硫脱销系统产生无不良影响；

5、若加入该剂后达不到使用效果，扣除所有货款；对装置操作产生影响波动的承担全部责任；

6、乙方将加注方案附在技术协议中，作为单元操作项；

- 硫转移剂验收方式

1、    硫转移剂交货时乙方向甲方提供催化剂出厂合格证。

2．甲方保留在     硫转移剂制造过程中，对     硫转移剂随机抽样检测的权利，乙方有义务配合甲方进行分析并出具分析报告。

五、包装规格

硫转移剂采用袋装，内衬塑料薄膜袋，30千克/袋。

六、各方责任

甲方

1、做好工业装置使用新剂的各项准备工作。

2、在乙方现场指导下编写试验方案。

3、在乙方现场指导下使用新剂。

4、在乙方现场指导下进行装置新剂工业应用试验和装置标定。

5、在乙方协助下，完成项目验收工作。

6、为乙现场技术服务人员提供工作、生活便利。

乙方

1、根据签订的催化剂商务合同，保质保量为甲方生产    硫转移剂，具体发货时间待甲方通知。

2、在     硫转移剂生产前通知甲方，甲方有权在生产过程中进行现场检查和成品抽样。

3、参与甲方使用新剂的工作。

4、按甲方要求，进行新剂工业应用现场技术服务。

5、协助甲方完成项目验收工作。

6、组织有关技术人员参加甲方新剂应用、工业标定等现场技术服务及其它咨询服务。

7、提供书面的装置操作优化方案及建议。

8、免费提供新剂试用期间原料、     硫转移剂的有关分析。

9、协助甲方完成项目验收工作。

八、风险

1、工业运转风险由乙方承担。装置及设备问题由甲方承担，如确因     硫转移剂性能和质量造成的问题由乙方承担。

九、保密

甲、乙双方对此次工业运转的      硫转移剂及工艺技术均负有保密义务。甲方不得将所用催化剂样品及乙方提供的有关技术资料向第三方提供。

十、其它约定

1、本协议在执行过程中如发生分歧，双方要协商解决；若不能协调一致，可通过当地法院部门判决。

2、本协议作为甲乙双方催化剂商务合同的技术附件，经双方代表签字后即生效，与商务合同具有同等法律效力。若非不可抗拒原因，任何一方终止本协议，应负责赔偿其它两方经济损失。

3、本协议若有变更，双方协商确定。

4、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方:中海外能源科技（山东）有限公司       乙方:

地址: 山东省日照市岚山区虎山镇港北工业园    地址:

邮 编：                                     邮 编：

联系人: 	                                  联系人:

电  话：                      	            电  话：

传  真：                                    传  真：

邮  箱：                                    邮  箱：