中海外能源科技（山东）有限公司

变压吸附制氮设备分子筛

技术协议

买方（甲方）：  中海外能源科技（山东）有限公司

卖方（乙方）：

时间：      年      月     日

本技术协议仅适用于中海外能源科技（山东）有限公司制氮机分子筛 的订货、装填、调试及验收。在本技术协议中对其设计制造所依据的标准技术协议、技术要求、双方责任、供货和售后服务问题提出了基本要求，对本技术协议中未提及的但在其系统中必不可少的部分或不能满足技术协议中标准规范要求而依据其它标准的部分，乙方有责任提出所依据的标准规范。

一、总则

1.1本文件提出的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议条文，乙方应保证提供符合本文件和工业标准的优质产品。

1.2在签订合同之后，甲方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲、乙双方共同商定。

1.3本协议书所使用的标准如遇与乙方执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、主要设计参数:

| 设备名称 | 规格型号 | 产氮量 | 纯度 | 系统压降 | 进气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压吸附制氮 |  | 500Nm3/h | ≥99.99%（无氧含量） | 0.1 Mpa | 0.7Mpa |

三、维护主要实施内容

3.1变压吸附制氮装置在不改变设备的整体结构的情况下更换吸附塔内分子筛(1台用量)及相关附件（包括但不限于棕垫、钢丝网、氧化铝、瓷球等）

|  | 推荐品牌 | 型号 | 数量 | 设备运行流量（纯度：99.99%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子筛 |  | CMS-330 | 10吨 | 氮气流量：≥500m3/h |
| 注：分子筛均要求从厂家直发中海外能源科技（山东）有限公司公司驻地,由厂家直接提供三方协议、出厂报告等相关文件。 |

3.2对气缸压紧装置、旋风进气装置、电控装置、阀门装置、通气头、消音器等进行全面检修，从而能满足其工艺的要求。

3.3变压吸附制氮装置更换分子筛计划：

3.3.1挖出设备内旧分子筛，拆卸气缸压紧装置，并检修气缸压紧装置。

3.3.2吸附塔内部除尘除锈处理，检修通气头及旋风进气装置。

3.3.4电控柜电气元件及PLC程序全面检修。

3.3.5分子筛装填前准备：检查棕垫气密性、氧化铝、通气头等。

3.3.6分子筛在甲方人员在场的情况下进行开箱装填。

3.3.7分子筛装填至吸附塔顶部时安装振动电机进行振动，振动至分子筛不再下沉，进行补装分子筛，再进行振动，直至振动分子筛规定位置不再下沉即完成装填分子筛。

3.3.8封盖即安装压紧气缸，检查各部件气密性。

3.3.9通知甲方操作人员通气进行设备调试，直至调试合格。

四、供货范围：

4.1乙方提供设备维护用所有分子筛及所需附件（包括但不限于棕垫、氧化铝、瓷球、钢丝网等）装填调试完成、交接验收。并对气缸压紧装置、旋风进气装置、电控装置、通气头、消音器等进行全面检修。

4.2装填更换中损坏的配件及易损件。

4.3装箱单、发货清单、产品合格证、整套资料（合格证、产品质量证明书、检验证等）等相关文件。

4.4现场操作人员操作培训。

五、验收标准：

5.1变压吸附制氮装置在进气压力为0.7MPa的正常工况下，产氮量达到500Nm3/h（20℃，101.325KPa），氮气纯度≥99.99%（无氧含量）。

5.2运行后技术问题解决响应时间为2小时内，整套设备质保期一年，分子筛（净化组件满足技术指标：常压露点：-20℃、含油量：0.003ppm、含尘粒径：0.01um、压力不低于0.6MPa情况下）承诺使用寿命为8-10年，8-10年内出现分子筛粉化问题由乙方免费提供分子筛，并在甲方现场免费进行更换。

5.4分子筛均要求从厂家直发中海外能源科技（山东）有限公司公司驻地, 由厂家直接提供三方协议、出厂报告等相关文件。

5.5所有部件、管道、接头进行气密静压试验，电气控制线路按照GB/T52261-2008进行检测。

六、双方责任：

6.1甲方责任：

6.1.1所供设备到达甲方现场后，由甲方协调办理进厂手续，并负责卸车。

6.1.2甲方负责指定1-2名人员与乙方对口联系，协助设备调试、验收工作。

6.2乙方责任：

6.2.1严格履行合同及协议中的条款，确保产品质量优良，并提供相应证明资料。

6.2.2在质量保证期内，设备如出现质量问题，乙方应在24小时内派遣专业技术人员到现场处理，乙方无偿服务和更换零部件，所发生费用由乙方负责。

6.2.3现场技术人员应严格遵守甲方公司生产安全管理规定，因违反规定造成双方损失的由乙方承担。

6.2.4在甲方需要的情况下，必须对甲方操作人员进行免费的技术培训，达到会使用、维护保养的条件。

6.2.5乙方在合同范围内必须提供全过程的免费技术服务。

七、技术服务

7.1现场技术服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 安装 | 3-5人/天 | 售后工程师 | ＞3人 |  |
| 2 | 调试 | 1人/天 | 售后工程师 | 1人 |  |
| 3 | 48小时运行 | 1人/天 | 售后工程师 | 1人 |  |
| 4 | 工期 |  |  | 5天 |  |

7.2乙方派遣身体健康的有经验的工程师或专家到装置现场免费指导安装指导、调试、开车及设备操作和维护的现场培训；培训资料无偿提供给甲方。所有现场施工人员必须有社会医疗保险或人身意外保险。

7.3接到甲方反映的质量问题信息后，乙方在12小时之内做出答复或派出服务人员，尽快到达现场；免费维修与更换缺陷部件。期限为乙方收到甲方通知后48小时，做到用户对质量不满意，服务不停止。

7.5乙方每年不少于2次到甲方处检查设备运行状况，给用户提供合理化建议。

八、附则

8.1本技术协议经双方签字后有效，生效后的技术协议作为设备订货合同的附件, 是该合同不可分割的一部分, 作为一个整体，具有相同的法律效力。本协议的约定与合同不一致或未做约定之处，以合同的约定为准。本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

8.2其他未尽事议,双方协商解决。

| 买 方（章）： | 卖 方（章）： |
| --- | --- |
| 中海外能源科技（山东）有限公司 |  |
| 地 址： | 地 址： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日 期： | 日 期： |